|.3.Influence des elements d'alliages sur les proprietes de laluminiumL'aluminium pur, non allie possede des proprietes mecaniques faibles, afin|d'ameliorer ces proprietes, on est conduit a ajouter les elements d'additionlors de sa fusion, tels que Mg, Mn, Cu, Si, Ni, Ti, Zn, Co, etc.a. Addition de Mg: Les alliages formes, possedent une resistancemecanique moyenne, Ils sont utilises dans le domaine de placage,lorsqu'avec laluminium,il s'avere difficile.Ces elementsentrent en solution solide ou formant des precipites qui entrainent descompositions d'alliages industriels.Is sont faciles a polir etconservent longtemps leur poli a cause de la haute resistance chimique.Addition de (Mg + Mn): Ces deux elements augmentent la resistancemecanique sans modifier la deformabilite.