 من واقع مشاهدة أعمال النقش ونتائجه على الجدران،  ومن خطوات التنفيذ التى لم تتم ،  يمكن تصور خطوات التنفيذ حسب الآتى :- 1 - تسوية سطوح الجدران : الصخور ،  نجد أنه على الفنان أن يعمد أولا إلى تسوية سطوح جدرانه .  مستعدة لتقبل  أو وسائل مختلفة مثل : ۱ (أ) إذا كان الحجر المستخدم في البناء، النحاسية، ب ) جـ)  ويسوى سطحها تماماً وأحيانًا ما يغطى السطح بطبقة من الأفرسك المصرى الذى يتكون من : جير مطفى مصفى وناعم ،  جبس جيد ناعم ،  مسحوق ناعم من الرمل الأبيض أو  مدقوق قد تكون من الصمغ النبانى أو غراء الجلد )  وتتم حسب الخطوات التالية . ۲ - تنقع كل خامة ( عدا الجبس طبعا ) فى الماء لمدة طويلة حتى تنعم تماماً .
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