يوضح الشكل 4 صورة مجهرية لمسحوق γ-Fe2O3 باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح.
 ويبدو أن عددًا كبيرًا منها يتخذ شكلًا كرويًا.
 ويبدو أن الجسيمات لديها ميل كبير للتكتل.
 وقد يكون هذا بسبب التفاعل المغناطيسي المعزز بين الجسيمات.
 يشير ميل التكتل إلى أن التفاعلات بين الجسيمات كبيرة جدًا في هذا النظام.
 بسبب التفاعل المغناطيسي بين الجسيمات،
 يُلاحظ بعض عدم التركيز في الصورة المجهرية.
 تشير تجارب XRD وSEM بقوة إلى أن العملية أسفرت عن جسيمات نانوية من γ-Fe2O3 في الطور النقي،
 ولكنها ذات أشكال مختلفة وقابلة للتكتل.
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