 4 مدى تأثير درجة الاس الهيدروجينى على عملية ازالة الصبغة- وقد دلت النتائج على ان نسبة ازالة الصبغة تزداد بزيادة درجة الاس الهيدروجينى بالنسبة لعينة الكربون C  غير المنشط وافضل نسبة ازالة هي 83 % عند pH 7 بينما عينات الكربون النشط C-Ca و C-Fe لم تتأثر نسبة الازالة بالتغير في الاس الهيدروجيني وكانت اعلي نسبة ازالة للصبغة مع هذه العينات هي 90 % و 99% عند pH 7  علي الترتيب.
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